|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-28.5 | | Стол для текбола бетонный | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1600x3000x760 | Вес, кг: | 1750 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: бетон, металл. Комплектация: стол для текбола – 1 шт. Стол для текбола имеет устойчивую и прочную конструкцию, рассчитанную на длительное использование в различных климатических условиях. Марка по морозостойкости: F 150. Состав: в качестве наполнителя натуральный камень фракции 5-10 мм, арматурный каркас. Лицевая поверхность: глянцевая, полированная с проявленной структурой натурального камня. | | | |