|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСП-62 | Скамья бетонная "Цилиндр" |
|  |
| Размеры, мм: | 700x700x450 | Вес, кг: | 670 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: бетон, дерево хвойных пород (сосна)Комплектация: скамья – 1шт. Бетон с применением в качестве вяжущего серого портландцемента марки М-500. Класс бетона по прочности на сжатие: В25. Марка по морозостойкости: F 150. Состав: в качестве наполнителя натуральный камень фракции 5-10 мм. Лицевая поверхность: полированнаяНакладки на сиденье представлено в виде досок сосны, обработанные специальной пропиткой, обеспечивающей снижение водопоглощения и защитные функции - 2 слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. |