|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСП-63 | | Скамья бетонная "Гексаэдр" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 870x1000x410 | Вес, кг: | 465 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: бетон, дерево хвойных пород (сосна) Комплектация: скамья – 1шт. Бетон с применением в качестве вяжущего серого портландцемента марки М-500. Класс бетона по прочности на сжатие: В25. Марка по морозостойкости: F 150. Состав: в качестве наполнителя натуральный камень фракции 5-10 мм. Лицевая поверхность: полированная Накладки на сиденье представлено в виде досок сосны, обработанные специальной пропиткой, обеспечивающей снижение водопоглощения и защитные функции - 2 слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. | | | |