| МСК-105.403Р |  | Рама качелей "Башни" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 5198x5458x3160 | Вес, кг: | 507.603 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Общее описание конструкции Изделие представляет собой комплект из пятиугольной рамы с тентовым навесом для качелей, двух подвесов с канатным плетением и трех подвесов на цепях. Материалы и комплектующие Окрашенная порошковой краской сталь со слоем цинкосодержащего грунта, пластик, нержавеющий крепеж. В состав качелей входят три подвеса на цепях и два подвеса «гнездо» с утяжеленным ободом и два пластиковых подвеса. Плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного армированного каната диаметром 16 мм. Качели комплектуются подвесами из четырехпрядного армированного каната. Длина подвесов — 1340 мм. Качели рассчитаны на интенсивное использование, выдерживают нагрузку до 250 кг — подходят для игровых площадок в общественных местах (парках, скверах, придомовых территориях). Металлические детали покрываются двумя слоями: в качестве первого слоя наносится порошковая цинк-содержащая грунтовка, представляющую собой порошковую смесь на основе эпоксидной смолы, цинка и целевых добавок, полимеризуется в высокотемпературной камере. В качестве финишного слоя наносится полиэфирная порошковая краска, представляющая собой гомогенизированную порошковую смесь полиэфирной смолы, отвердителей, пигментов, наполнителей и модификаторов, подобранных для обеспечения атмосферостойкости и светостойкости. Финишный слой полимеризуется в высокотемпературной камере. Каркас Представляет собой металлические профильные трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4,5 мм в качестве столбов, соединенные в верхней части перекладинами, к которым закрепляются тентовый навес и подвесы качелей. |  |  |  |